硫酸钡质量标准

硫酸钡质量指标应符合表-1 要求。

质量指标         表-1                    

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| BaSO4， /% ≥ | 85.0 |
| Fe2O3，/% ≤ | 0.25 |
| SiO2，/% ≤ | 1.25 |
| Al2O3, /% ≤ | 0.30 |
| CaO,/% ≤ | 0.40 |
| Cu, /% ≤ ≤ | 0.03 |
| Pb,/% ≤ | 0.15 |
| Mn, /% | 0.05~0.06 |
| 比重，T/M ≥ | 4.25 |
| 溶解度，g ≥ | 0.38 |